**Behandlingsanvisning af vinduer, række A. Amaliegade 31.**

Vinduerne fremstår i dag beskidte, krakeleret, afsmittende og delvis nedbrudt. Der forekommer løst kit i vinduesfalse. Vinduesbeslag fremstår delvis intakte, pletvis rustne, og krakeleret.

**Behandlingsanvisning for vinduer og vinduesbeslag**

- Afrensning til ren, fast og bæredygtigt bund. Gælder også metalbeslag

- Overgangen mellem maling og bart træ slibes så der ingen skabe kanter er

- Løst kit fjernes

- 2 x pletning af blotlagt jern på vinduesbeslag med Dyrup rustgrunder i fyldigt lag

- Grunding på blotlagt træ samt kitfals med GORI professionel trægrunder olie

- Kitning med Linolie 682 på vinduesfals samt de store revner i bundstykke. Der påregnes

 en eller flere dages tørretid på nyt kit før maling
- 1 x pletning med Dyrup Vinduesmaling på bart træ

- 3 x Dyrup Vinduesmaling. Ral 9010

Der stryges 3 gange - omkring 120 my våd lagtykkelse pr lag. Dette skulle give en samlet tør lagtykkelse på ca. 100 myØverst på formularen

Nederst på formularen

Med venlig hilsen

DYRUP A/S

Kim Clausen

30-04-2014