**Vinduer Københavns Malerlav Amaliegade 31.**

Vinduerne fremstår med

-        Partiel afskalning

-        Partiel rustgennemslag på beslag

-        Partiel kryberust (Rust fra bagsiden af beslagene)

-        Partiel revnedannelse på såvel træværk som kitfalse

-        Overfladen fremstår med kraftig afsmidtning

Behandling:

-        Afskrubning med Jotun Husvask til ikke smidtende bund samt eftervask med rent vand

-        Mattering/slibning med fint sandpapir (korn 120 eller finere)

-        Afstøvning

-        Pletgrunding med Visir **Grunding** til mætning *(overskudsolie bør aftørres da grundede områder ikke må fremstå blank)*

-        Metalbeslag afrenses for løst malinglag og grundes 2 gange med **Benga Rustgrunding** *(skal kryberust undgås skal beslagene afmonteres samt renses til ren metalbund for at kunne hindre rustgennemslag)*

-        Pletreparation med Thermokit

-        Pletmaling med Demidekk Ultimate Vinduesmaling

-        2 gange malebehandling med Demidekk Ultimate Vinduesmaling

Et vinduesparti behandles som alternativ behandling med **Drygolin Vinduesmaling**. Behandling som ovenstående hvor **Demidekk Ultimate Vindue** udskiftes med **Drygolin Vinduesmaling**